| DOI: http://doi.org/10.20914/2310-1202-2025-1-1-5 |  | Оригинальная статья/Research article |  |
| --- | --- | --- | --- |
| УДК 678 |  | Open Access | Available online at vestnik-vsuet.ru |

| Вулканизующие системы в рецептуре резин, эксплуатируемых при пониженных температурах |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ольга В. Карманова. Юрий Ф. Шутилин. Александр А. Голякевич. Екатерина А. Меренкова. Место для ввода текста.. | kaf-tospp@vsuet.ru; 0000-0003-2226-6582. shuf777@mail.ru; 0009-0007-0252-726X. sasha4292@yandex.ru; 0000-0003-4206-8874. kaf-tospp@vsuet.ru. |
| Место для ввода текста. | 1 Воронежский государственный университет инженерных технологий, пр-т Революции, 19, г. Воронеж, 394036, Россия |  |
|  | Место для ввода текста. |  |
|  | Место для ввода текста. |  |
|  | Место для ввода текста. |  |
| Аннотация. Работа посвящена изучению свойств резин на основе смеси морозостойкого и маслобензостойкого каучуков, вулканизующая группа которых включала серу, различные ускорители и активаторы вулканизации, в том числе комплексный активатор серной вулканизации, представляющий собой органо-минеральную композицию из оксида цинка, стеариновой кислоты и минерального носителя. Изучены кинетические особенности образования пространственной сетки смеси разнополярных диеновых каучуков при вулканизации серой и ускорителями класса тиазолов и их комбинации с дифенилгуанидином. По результатам оценки температуры стеклования вулканизатов смесей исследуемых каучуков произведены расчеты и определены коэффициенты распределения серы в вулканизатах. Анализ результатов выявил несоответствие между химической активностью каучуков и данными о связывании серы этими каучуками в их комбинациях. Сделано предположение о влиянии на скорость присоединения серы к макромолекулам релаксационных факторов: в условиях вулканизации скорость релаксации цепей исследуемых каучуков согласуется со степенью присоединения серы к каучукам в их смесях и не согласуется с вулканизационной активностью индивидуальных каучуков. Очевидно, более подвижные цепи каучуков успевают большее число раз прореагировать с поверхностью действительного агента вулканизации. Предложено при разработке рецептур на основе разнополярных (несовместимых) каучуков, например для маслобензостойких изделий к тому же эксплуатирующихся при пониженных температурах, учитывать характер распределения серы между фазами совмещаемых полимеров, которое также зависит от типа применяемого ускорителя вулканизации. Показана целесообразность применения в рецептурах на основе смесей каучуков комплексного активатора вулканизации, что обеспечивает улучшение комплекса вулканизационных и упруго-прочностных свойств резин. |  |  |
| Ключевые слова: морозостойкость, серная вулканизация, активатор вулканизации, оксид цинка, кинетика вулканизации, прогнозирование свойств |  |  |
| Curing systems for rubbers used at low temperatures |  |  |
| Olga V. Karmanova. Yuri Shutilin. Alexander A. Golyakevich. Ekaterina A. Merenkova. Место для ввода текста.. | kaf-tospp@vsuet.ru; 0000-0003-2226-6582. shuf777@mail.ru; 0009-0007-0252-726X. sasha4292@yandex.ru; 0000-0003-4206-8874. kaf-tospp@vsuet.ru. |
| Место для ввода текста. | 1. Voronezh state university of engineering technologies, Revolution Av., 19 Voronezh, 394036, Russia |  |
|  | Место для ввода текста. |  |
| Abstract. This work is devoted to studying the properties of rubbers based on a blend of frost-resistant and oil-resistant rubbers. The vulcanizing group also includes vulcanization activators, including a complex sulfur vulcanization activator, which is an organo-mineral composition of zinc oxide, stearic acid, and a mineral carrier. The kinetic features of the formation of the spatial network of a vulcanizate consisting of a blend of heteropolar diene rubbers vulcanized with sulfur and thiazole accelerators and their combination with diphenylguanidine are studied. Based on the glass transition temperatures of the vulcanizates of the studied rubber blends, calculations were performed and sulfur distribution coefficients in the vulcanizates were determined. Analysis of the results revealed a discrepancy between the chemical activity of the rubbers and the data on sulfur binding by these rubbers in their combinations. A hypothesis is made that relaxation factors influence the rate of sulfur addition to macromolecules. During vulcanization, the chain relaxation rate of the studied rubbers is consistent with the degree of sulfur addition to the rubbers in their blends. However, it is inconsistent with the vulcanization activity of individual rubbers. This occurs because more mobile rubber chains have time to react more times with the surface of the actual vulcanization agent. When developing formulations based on heteropolar (incompatible) rubbers, for example, for oil- and petrol-resistant products operated at low temperatures, the nature of sulfur distribution between the phases of the compatible polymers must be taken into account. This distribution may also depend on the type of vulcanization accelerator used. The feasibility of using a complex vulcanization activator in formulations based on rubber blends is demonstrated. This ensures an improvement in the vulcanization and elastic-strength properties of the rubbers. |  |  |
| Keywords: sulfur vulcanization, activator, zinc oxide, vulcanization kinetics, prediction of properties |  |  |

Введение

При разработке рецептур резин для изделий, эксплуатирующихся при пониженных температурах основными принципами являются: применение каучука с низкой температурой стеклования (Тс), в которых затруднена кристаллизация; введение пластификаторов; правильный выбор вулканизующей группы; учет типа и дозировки наполнителей; использование смесей каучуков [1]. Особую актуальность приобретают исследования, направленные на создание морозостойких резиновых уплотнителей, работоспособных в среде масел и топлив [2] и к которым предъявляются различные, зачастую противоречивые требования: малая степень набухания в агрессивной среде, низкая остаточная деформация сжатия, низкая Тс и высокий коэффициент морозостойкости по эластическому восстановлению; требуемый уровень физико-механических показателей.

При правильном выборе вулканизующей группы можно обеспечить повышение морозостойкости резин. При обычных плотностях вулканизационной сетки, принятых для эластомеров, когда расстояние между узлами сетки остается существенно большим, чем длина кинетического сегмента, Тс меняется мало. При увеличении густоты сетки до определенной степени повышается коэффициент морозостойкости резин на основе полярных и неполярных каучуков в области перехода из высокоэластического в стеклообразное состояние [3]. Для резин на основе полярных каучуков серной вулканизации отмечено снижение коэффициента морозостойкости, для резин пероксидной вулканизации повышение коэффициента морозостойкости [4]. В случае неполярных каучуков при повышении плотности сшивания повышение коэффициента морозостойкости наблюдается для резин и серной, и пероксидной вулканизации. Для кристаллизующихся каучуков влияние поперечных связей и других образующихся при вулканизации структур на морозостойкость резин проявляется в нарушении регулярности цепей макромолекул в результате появления запрещенного объема вокруг связей, кристаллизация в котором невозможна.

Следует отметить, что не все типы вулканизующих групп одинаково эффективно замедляют кристаллизацию.  Так, для резин на основе НК, СКИ-З и СКД наиболее сильное замедление кристаллизации достигается при использовании вулканизующих групп, приводящих к образованию полисульфидных связей и модификации цепи полимера в присутствии ускорителей типа каптакса и альтакса, а также при использовании вулканизующих групп, содержащих серу с сульфенамидными ускорителями [5]. В меньшей степени замедляют кристаллизацию сетки, образованные при вулканизации тетраметилтиурамдисульфидом без серы или с малым ее содержанием (~ 0,5 масс.ч. на 100 масс. ч. каучука), а также пероксидом, т.е. образованные преимущественно моносульфидными или С-С-связями.

Главной проблемой при изготовлении смесей полимеров, когда для улучшения морозостойкости к основному каучуку добавляют второй каучук с хорошими низкотемпературными свойствами, являются вопросы совместимости полимеров разных типов, так как большинство подобных композиций являются термодинамически несовместимыми и характеризуются двумя температурами стеклования.

При рассмотрении механизма вулканизации смесей полимеров основное внимание уделяется проблеме растворимости вулканизующих агентов в смеси и влиянию различных факторов на процесс совулканизации, а также возможности регулирования распределения вулканизующих агентов в смеси полимеров для обеспечения хорошего совпадения скоростей вулканизации в разных фазах [6-7].

В серных вулканизующих системах в качестве активатора применяется оксид цинка, что обеспечивает повышенное количество поперечных связей различной силы и природы и формирование прочной сетчатой структуры вулканизата [8]. Несмотря на полезную роль оксида цинка в механизме серной вулканизации, возникает ряд вопросов относительно влияния цинка на экологию. К настоящему времени не найдено однозначного решения данной проблемы, предлагаемые ингредиенты не всегда обеспечивают преимущество по сравнению с активацией оксидом цинка или усложняют технологический процесс изготовления резиновых смесей.

С целью обеспечения равномерности распределения вулканизующей группы в резинах на основе морозостойкого и маслобензостойкого каучуков изучена возможность применения комплексного активатора серной вулканизации Вулкатив (производитель ООО «Совтех», г. Воронеж) в рецептуре изделий, эксплуатируемых при пониженных температурах. Комплексный активатор вулканизации Вулкатив представляет собой композицию оксида цинка (содержание которого в продукте не превышает 35 % мас.), карбоновых кислот и тонкодисперсного минерального носителя [9].

Материалы и методы

В качестве объектов для исследования использовали резиновые смеси на основе каучуков: бутадиенового СКД, изопренового
 СКИ-3 и бутадиен-нитрильного СКН-40, включающие вулканизующие системы на основе ускорителей вулканизации разных типов: 2,2′-дибензтиазолдисульфид (альтакс), 2-меркаптобензотиазол (каптакс), дифенилгуанидин, сульфенамид Ц; активаторов вулканизации - оксид цинка, стеариновой кислоты (эталонный образец), активатора Вулкатив (опытные образцы резиновых смесей). В рецептурах резиновых смесей заменяли оксид цинка и стеариновую кислоту на комплексный активатор вулканизации (дозировка опытного активатора эквивалентна суммарной дозировке оксида цинка и стеариновой кислоты).

Изготовление резиновых смесей осуществляли в лабораторном смесителе РС-0,1. Вулканизационные характеристики резиновых смесей определяли на реометре MDR-2000, полученные реограммы оцифровывали и определяли значения крутящего момента во времени с шагом 1 с.  Для определения констант скорости отдельных стадий реометрическая кривая была разделена на несколько областей, в каждой из которых методами формальной кинетики с помощью компьютерной программы «Vulcanization v.2.0» рассчитывали константы скорости вулканизации отдельных стадий, которые использовали для решения прямой кинетической задачи: нахождение концентрации вулканизационных узлов относительно максимальной плотности поперечного сшивания как функции времени [10].

Вулканизаты получали в вулканизационном прессе в соответствии с режимом вулканизации, уточненным по результатам реометрических испытаний. Оценивали физико-механические показатели резин по ГОСТ 270-75, коэффициент морозостойкости по эластическому восстановлению после сжатия по ГОСТ 13808-79, степень набухания в СЖР-3 по ГОСТ 263–75. Температурные переходы в образцах исследовали с помощью прибора DMA 242 Е Artemis.

Обсуждение результатов

На первом этапе работы для выявления различных механизмов вулканизации смесей каучуков СКД и СКИ-3 с СКН-40 варьировали виды (альтакс, каптакс и их комбинации с дифенилгуанидином - ДФГ) и дозировки (от 1 до 5 мас.ч.) ускорителей при постоянном отношении «сера:ускоритель»= 2:1. Характер изменения структуры смесей каучуков оценивали по их вулканизационной активности, т.е. по количеству серы, которое связывает каждый каучук в процессе вулканизации.

Измерения Тс в смесях каучуков позволили оценить распределение серы между фазами в соответствии с методикой, приведенной в работе [11]. Данное распределение является следствием взаимодействия петель каучуков с поверхностью действительного агента вулканизации (ДАВ). Известно, что активность индивидуальных  каучуков при вулканизации меняется следующим образом: СКИ-3>СКН-40>СКС-30>СКД, что не совпадает с вышеприведенными данными о связывании серы этими каучуками в их комбинациях (табл. 1).

Это несоответствие объяснимо с учетом гетерогенного характера вулканизации, если предположить, что присоединение серы к макромолекулам определяется скоростью обмена различных фрагментов цепей у поверхности ДАВ. В условиях вулканизации скорость релаксации цепей меняется в ряду СКИ 3<СКН-40<СКД, что совпадает со степенью присоединения серы к каучукам в их смесях и не согласуется с вулканизационной активностью индивидуальных каучуков. Поэтому можно сделать вывод, что  более подвижные цепи успевают большее число раз прореагировать с поверхностью ДАВ, как, например, у СКД и поэтому в смесях этого каучука с БНК, хотя и более химически активным, последний присоединяет меньшее количество серы вследствие меньшей подвижности цепей.

Таблица 1.

Коэффициенты распределения серы  в вулканизатах смесей СКН-40 с каучуками СКД и СКИ-3 (1:1)

Table 1.

Sulfur distribution coefficients in vulcanizates of SKN-40 blends with SKD and SKI-3 rubbers (1:1)

| Вулканизующая группа / Vulcanizing group |  | Полимерная основа / Polymer base |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Содержание серы, мас.ч. на 100 мас.ч. каучука / Sulfur content, phr | Ускоритель / Accelerator | СКД+СКН-40 /SKD+ SKN-40 | СКИ-3+ СКН-40 СКI-3 / SKN-40 |
| 2,0 | Альтакс / Altax | 1,45 | 0,85 |
| 5,0 | Альтакс / Altax | 2,45 | 0,88 |
| 5,0 | Альтакс:ДФГ=3:1 Altax: DFG=3:1 | 1,82 | 0,84 |
| 5,0 | Альтакс:ДФГ=1:1 Altax: DFG=1:1 | 2,15 | 0,84 |
| 2,0 | Каптакс / Captax | 1,65 | 0,90 |
| 5,0 | Каптакс / Captax | 2,45 | 0,88 |
| 5,0 | Каптакс:ДФГ=3:1 Captax: DFG=1:1 | 2,14 | 0,80 |
| 5,0 | Каптакс: ДФГ=1:1 Captax: DFG=1:1 | 1,95 | 0,85 |

На следующем этапе проведены исследования  свойств резиновых смесей и вулканизатов на основе исследуемых каучуков в присутствии комплексного активатора вулканизации. В ходе испытаний установлено, что введение активатора Вулкатив в резиновые смеси на основе комбинации бутадиенового, бутадиен-нитрильного и изопренового каучуков позволяет получить резиновые смеси и вулканизаты, не уступающие по комплексу исследуемых свойств аналогам, в которых содержится оксид цинка (табл. 2).

Таблица 2.

Свойства резин с разными активаторами вулканизации

Table 2.

Properties of rubbers with different vulcanization activators

| Наименование показателей / Indicators* | Активаторы вулканизации, мас.ч. / Vulcanization activators, phr |  |
| --- | --- | --- |
|  | Оксид цинка + стеариновая кислота = 4+1 / Zinc oxide + stearic acid = 4 + 1 | Вулкатив, 4 / Vulcativ, 4 |
| Мv , усл. ед. / Мv , units | 72,2 | 68,1 |
| τs, мин / τs, min τ90, мин / τ90, min v, мин-1 / v, min -1 | 4,35 18,6 7,1 | 4,45 16,45 8,3 |
| fp, МПа / fp, MPa | 12,8 | 14,6 |
| ɛp, % | 415 | 475 |
| θ, % | 12 | 16 |
| HA, усл.ед. / HA, units | 67 | 63 |
| Изменение массы, СЖР-2 (100 оС×24 ч), % / Change in mass, SZhR-2 (100 oC×24 h), % | 11,5 | 10,2 |

*Мv - вязкость по Муни, ML 1+4 при 100 °С; ts -  время начала вулканизации; t90 - время оптимума вулканизации; v – скорость вулканизации; fp – условная прочность при растяжении; ɛp – относительное удлинение при разрыве; θ – остаточное удлинение при разрыве; HA – твердость по Шору А

Мv - Mooney viscosity, ML 1+4 at 100 °С; ts - vulcanization onset time; t90 - vulcanization optimum time; v - vulcanization rate; fp - conventional tensile strength; ɛp - relative elongation at break; θ - residual elongation at break; HA - Shore A hardnes

При этом отмечено, что опытные вулканизаты характеризовались большей плотностью поперечных связей, высокими значениями констант скорости в главном периоде и имели большую стойкость к набуханию. Установленный факт улучшения прочностных показателей резин связан с формированием (во время приготовления синтеза комплексного активатора и начала процесса вулканизации) промежуточных комплексов оптимального строения и активности, что обусловливает в дальнейшем (на последних стадиях вулканизации) эффективное использование серы (на что указывает повышение концентрации поперечных связей).  Коэффициент морозостойкости по эластическому восстановлению после сжатия при -40 оС у эталона и опытных образцов находился в пределах 0,46-0,50. При использовании активатора Вулкатив в сочетании с сульфенамидом коэффициент морозостойкости резин повышается, очевидно за счет образования преимущественно полисульфидных поперечных связей и снижения степени кристаллизации образцов.

Полученные данные могут быть связаны с изменением характера реакций при формировании действительных агентов вулканизации и образовании пространственной структуры смесей каучуков с использованием комплексного активатора вулканизации Вулкатив вместо оксида цинка, что требует проведения дополнительных исследований.

Заключение

Показано, что при разработке рецептуры маслобензостойких резин, эксплуатирующихся при низких температурах целесообразно сочетание бутадиенового/изопренового и бутадиен-нитрильного каучуков с учетом распределения серы между фазами совмещаемых полимеров, которое также зависит от типа применяемого ускорителя вулканизации.

Установлено, что применение опытных комплексных активаторов в рецептуре резиновых смесей на основе комбинации синтетического полиизопрена/полибутадиена с бутадиен-нитрильным каучуком обеспечивает улучшение комплекса вулканизационных характеристик резиновых смесей и физико-механических показателей вулканизатов. По влиянию на кинетику вулканизации комплексный активаторы вулканизации Вулкатив имеет преимущество по отношению к оксиду цинка, что подтверждается расчётными данными кинетических параметров процесса вулканизации. Кроме того, следует отметить, что использование активатора Вулкатив в рецептах резиновых смесей позволяет полностью заменить оксид цинка, в 3-4 раза снизить его содержание в резине и повысить экологическую безопасность готовой продукции, а уменьшение содержания дорогостоящего и экологически небезопасного компонента в составе резиновых смесей позволяет повысить рентабельность продукции.

Литература

- Технология резины: Рецептуростроение и испытания: пер. с англ. / под ред. Дж.С. Дика. ; пер. с англ. под ред. Шершнева В. А. – Санкт-Петербург : Научные основы и технологии (НОТ), 2010. – 617 с.

- Соколова М. Д., Шадринов Н. В., Давыдова М. Л. [и др.] Эластомерные материалы уплотнительного назначения для эксплуатации в условиях холодного климата России // Каучук и резина. – 2018. – Т. 77, № 6. – С. 402-409. СПб.: Научные основы и технологии, 2010. 620 с.

- Чайкун А. М., Елисеев О. А., Наумов И. С., Венедиктова М. А. Особенности построения рецептур для морозостойких резин // Авиационные материалы и технологии. – 2013. – № 3(28). – С. 53-55.

- Мухин В. В., Петрова Н. Н., Лазарева Н. Н. [и др.] Влияние состава и технологии изготовления композиций на структуру и свойства морозостойких резин на основе смесей полярных и неполярных каучуков // Природные ресурсы Арктики и Субарктики. – 2023. – Т. 28, № 2. – С. 346-357. – DOI 10.31242/2618-9712-2023-28-2-346-357.

- Вахрушева Я.А., Юмашев О.Б., Чайкун А.М. Современные тенденции в области морозостойких резин на основе полярных и неполярных каучуков (обзор) // Труды ВИАМ. 2022.№ 8 (114). DOI: 10.18577/2307-6046-2022-0-8-77-87

- Каблов В. Ф., Новопольцева О. М., Спиридонова М. П., Крюкова Д. А. Резины со специальными свойствами [Электронный ресурс] / ВПИ (филиал) ФГБОУ ВО ВолгГТУ  – Волжский, 2020. – Режим доступа http://lib.volpi.ru.

- Карманова О. В., Калмыков В. В. Особенности формирования структуры вулканизатов // Конденсированные среды и межфазные границы. 2006. Т. 8, № 2. С. 112-116.

- Шершнев В.А. Развитие представлений о роли активаторов серной вулканизации углеводородных эластомеров. Часть 1 // Каучук и резина. 2012.  № 1. С. 31.

- Карманова О. В., Тихомиров С. Г., Попова Л. В., Фатнева А. Ю. Исследование свойств резин в присутствии композиционного активатора вулканизации / // Каучук и резина. – 2020. – Т. 79, № 1. – С. 28-31.

- Pogodaev A. K., Tikhomirov, S. G., Karmanova, O. V. et al. Modeling elastomer properties in presence of a composite vulcanization activator. Journal of Chemical Technology and Metallurgy. 2018. V. 53. № 5. P. 807-815.

- А.С. 934374 (СССР)  Способ оценки распределения модификатора в смесях частично совместимых полимеров:  Опубл. в Б.И.  / Ю.Ф. Шутилин – 1982. – № 21.

References

- Rubber Technology: Formulation and Testing: translated from English / edited by J.S. Dick; translated from English edited by V. A. Shershnev. – St. Petersburg: Scientific Foundations and Technologies (NOT), 2010. – 617 p. . (in Russian).

- Sokolova M. D., Shadrinov N. V., Davydova M. L. [et al.] Elastomeric Sealing Materials for Operation in Cold Climates of Russia // Rubber and Resin. – 2018. – Vol. 77, No. 6. – Pp. 402-409. St. Petersburg: Scientific Foundations and Technologies, 2010. 620 p. . (in Russian).

- Chaikun A. M., Eliseev O. A., Naumov I. S., Venediktova M. A. Features of formulating frost-resistant rubbers // Aviation materials and technologies. - 2013. - No. 3 (28). - P. 53-55. . (in Russian).

- Mukhin V. V., Petrova N. N., Lazareva N. N. [et al.] Influence of the composition and manufacturing technology of composites on the structure and properties of frost-resistant rubbers based on mixtures of polar and non-polar rubbers // Natural resources of the Arctic and Subarctic. - 2023. - Vol. 28, No. 2. - P. 346-357. - DOI 10.31242/2618-9712-2023-28-2-346-357. . (in Russian).

- Vakhrusheva Ya.A., Yumashev O.B., Chaikun A.M. Current trends in the field of frost-resistant rubbers based on polar and non-polar rubbers (review) // Proceedings of VIAM. 2022. No. 8 (114). DOI: 10.18577/2307-6046-2022-0-8-77-87 . (in Russian).

- Kablov V.F., Novopoltseva O.M., Spiridonova M.P., Kryukova D.A. Rubbers with special properties [Electronic resource] / VPI (branch) of FGBOU VO VolGTU - Volzhsky, 2020. - Access mode http://lib.volpi.ru. . (in Russian).

- Karmanova O. V., Kalmykov V. V. Features of the formation of the structure of vulcanizates // Condensed media and interphase boundaries. 2006. Vol. 8, No. 2. pp. 112-116. . (in Russian).

- Shershnev V. A. Development of ideas about the role of activators of sulfur vulcanization of hydrocarbon elastomers. Part 1 // Rubber and Resin. 2012. No. 1. p. 31. . (in Russian).

- Karmanova O. V., Tikhomirov S. G., Popova L. V., Fatneva A. Yu. Study of the properties of rubbers in the presence of a composite vulcanization activator / // Rubber and Resin. - 2020. - Vol. 79, No. 1. - pp. 28-31. . (in Russian).

- Pogodaev A. K., Tikhomirov, S. G., Karmanova, O. V. et al. Modeling elastomer properties in the presence of a composite vulcanization activator. Journal of Chemical Technology and Metallurgy. 2018. Vol. 53. No. 5. Pp. 807-815.

- A.S. 934374 (USSR) Method for assessing modifier distribution in blends of partially compatible polymers: Published in B.I. / Yu.F. Shutilin – 1982. – No. 21. . (in Russian).

| Сведения об авторах | Information about authors |
| --- | --- |
| Ольга В. Карманова д.т.н., заведующий кафедрой, кафедра технологии органических соединений и переработки полимеров, Воронежский государственный университет инженерных технологий, пр-т Революции, 19, г. Воронеж, 394036, Россия,kaf-tospp@vsuet.ru https://orcid.org/0000-0003-2226-6582 | Olga V. Karmanova Dr. sci., Professor, Head of Department, Department of technology of organic compounds and processings of polymers, Voronezh state university of engineering technologies, Revolution Av., 19 Voronezh, 394036, Russia,kaf-tospp@vsuet.ru https://orcid.org/0000-0003-2226-6582 |
| Юрий Ф. Шутилин д.т.н., профессор, кафедра технологии органических соединений и переработки полимеров, Воронежский государственный университет инженерных технологий, пр-т Революции, 19, г. Воронеж, 394036, Россия, shuf777@mail.ru https://orcid.org/0009-0007-0252-726X | Yuri Shutilin Dr. sci., Professor,, Department of technology of organic compounds and processings of polymers, Voronezh state university of engineering technologies, Revolution Av., 19 Voronezh, 394036, Russia,shuf777@mail.ru https://orcid.org/0009-0007-0252-726X |
| Александр А. Голякевич к.т.н., старший преподаватель, кафедра технологии органических соединений и переработки полимеров, Воронежский государственный университет инженерных технологий , пр-т Революции, 19, г. Воронеж, 394036, Россия ,sasha4292@yandex.ru https://orcid.org/ 0000-0003-4206-8874 | Alexander A. Golyakevich Ph.D. , senior lecturer, Department of technology of organic compounds and processings of polymers, Voronezh state university of engineering technologies,, Revolution Av., 19 Voronezh, 394014, Russia,sasha4292@yandex.ru https://orcid.org/ 0000-0003-4206-8874 |
| Екатерина А. Меренкова магистр, кафедра профессор, кафедра информационных и управляющих систем,, Воронежский государственный университет инженерных технологий, пр-т Революции, 19, г. Воронеж, 394036, Россия, kaf-tospp@vsuet.ru https://orcid.org/ | Ekaterina A. Merenkova master's student, Department of technology of organic compounds and processings of polymers, Voronezh state university of engineering technologies, Revolution Av., 19 Voronezh, 394036, Voronezh state university of engineering technologies, Russia, kaf-tospp@vsuet.ru https://orcid.org/ |
| Место для ввода текста. Место для ввода текста., Место для ввода текста., Место для ввода текста., Место для ввода текста., https://orcid.org/ | Место для ввода текста. Место для ввода текста., Место для ввода текста., Место для ввода текста., Место для ввода текста., https://orcid.org/ |
| степень (сокращенная), должность, Место работы (кафедра / отдел / лаборатория), Название учреждения / организации (полностью, без сокращений), Адрес (улица, дом, город, индекс, страна), https://orcid.org/ | Степень, должность, Место работы (кафедра / отдел / лаборатория), Название учреждения / организации (полностью, без сокращений), Адрес (улица, дом, город, индекс, страна), https://orcid.org/ |

| Вклад авторов | Contribution |
| --- | --- |
| Все авторы в равной степени принимали участие в написании рукописи и несут ответственность за плагиат | All authors are equally involved in the writing of the manuscript and are responsible for plagiarism |

| Конфликт интересов |  | Conflict of interest |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов. |  | The authors declare no conflict of interest. |  |
| Поступила 13/04/2025 | После редакции 10/05/2025 |  | Принята в печать 11/08/2025 |  |
| Received 13/04/2025 | Accepted in revised 10/05/2025 |  | Accepted 11/08/2025 |  |